## Slide 1
安振东 中山大学
天体与核设施(n,γ)反应测量
与无损检测应用@CSNS Back-n
第二届“粤港澳”核物理论坛，广州，华南理工大学，2023年6月18日

## Slide 2
提纲
5
基于CSNS Back-n中子共振俘获截面测量
2
基于CSNS Back-n中子共振分析应用研究
3
小结与展望
4
（n,γ）截面核天体、核工业、考古等应用
1

## Slide 3: 宇宙中元素的起源: s-/r-过程
The Astrophysical Journal 900 (2020) 179

## Slide 4: 天体演化主要核过程
郭冰、柳卫平等《核天体物理》
56Fe

## Slide 5
天体模型预言的不确定性的主要来源
重元素合成核反应链网络
天体关注能区俘获反应率；
关键核素β衰变率；
同位素质量
天体物理反应截面主要关注能区:1keV-500keV

## Slide 6
Hf-Hg同位素链的主要 s-/r-过程
天体物理反应截面主要关注能区:1keV-500keV

## Slide 7: s-过程反应截面的研究现状与国内大科学装置
Kappeler et al, Rev. Mod. Phys. 83, 157 (2011).
s-过程，实验数据、理论模型之间差别仍然比较大。
实验数据误差较大，s过程模型计算要求的精度5%。
国内最新的大科学装置，带来了新的研究机遇。
Back-n@CSNS：(n, γ)
SLEGS@SSRF：(γ, n)
中国散裂中子源：反角白光中子源 Back-n
上海光源: 激光电子伽马源 SLEGS

## Slide 8
γ1 γ2 γ3 γ4
γ5 γ6 γ7 γ8
中子共振分析原理：基于中子共振反应截面数据的无损检测方法
基于中子全截面(n,tot)或俘获截面(n,γ)的共振无损检测方法
需要高精度的(n,tot)或(n,γ)反应截面数据，用于物质成分分析
γ5 γ6 γ7 γ8

## Slide 9
入射中子束流
样
品
中子共振分析基本原理：NRTA与NRCA
γ
中子共振俘获分析NRCA
Neutron Resonance
Capture Analysis
中子俘获
退激伽马
中子共振透射分析NRTA
Neutron Resonance Transmission Analysis
NRTA探测器
透射中子
n
NRCA的分析灵敏度一般比NRTA高一个量级，NRTA更适合大尺寸样品的分析工作。

## Slide 10: 中子共振透射分析NRTA：核燃料棒及乏燃料成分检测
235U
235U
238U
238U
National Institute of Standards and Technology 1984

## Slide 11: NRTA与NRCA：福岛核事故分析（熔融的核燃料成分分析）
Nuclear Data Sheets 118 (2014) 502–504

## Slide 12
中子共振俘获分析NRCA：科技考古（古剑）
Journal of Archaeological Science: Reports 33 (2020) 102521
GELINA：C6D6探测器

## Slide 13
中子共振俘获分析NRCA：科技考古（银币）
Microchemical Journal 126 (2016) 501–508

## Slide 14
NRCA：月球矿物标样分析（C6D6@CSNS Back-n）
月球矿物钛铁矿FeTiO3、副矿物铬铁矿-(Mg,Fe)Cr2O4标准样品进行分析；
观察到了明显的共振结构信息，可给出相关的Cr\Fe\Mg\Ti元素丰度。
Fe
Ti
Ti
FeTiO3
Fe Cr
(Mg,Fe)Cr2O4
Mg
(Mg,Fe)Cr2O4

## Slide 15
提纲
5
基于CSNS Back-n中子共振俘获截面测量
2

## Slide 16: CSNS：反角白光中子源Back-n的优势（19日蒋伟老师报告）
CSNS：140/500 kW, 1.6 GeV
  打靶可产生非常强的脉冲中子，世界4大散裂中子源之一。
Back-n,沿质子束打靶通道反流的中子束
  很好的能谱结构和时间结构
  流强世界上最高 ,107 n/cm2/s at 50 m
供束时间充分：每年大于4500小时

## Slide 17
实验方案：CSNS反角白光中子源 + C6D6 探测器 + 反应靶 + 波形采样数据获取
基于Back-n中子俘获反应实验方案

## Slide 18
大科学装置实验（主持，20年10月-22年11月年完成总计1000余小时实验机时，23年280小时机时）
CSNS Back-n，W2021122600002，模拟月壤CUG-1A月球主要矿物成分分析，120小时，2022年4月 CSNS Back-n，W2021072700001，模拟月壤CUG-1A主量与微量元素成分分析，60小时，2021年12月 CSNS Back-n，W2022072700003，碘127I、铯133Cs中子俘获反应截面测量研究，160小时，2022年11月 CSNS Back-n，W2021122600003，钐Sm、钆Gd中子俘获截面高精度测量研究，180小时，2022年4月 CSNS Back-n，W2021072800002，锑Sb、铌Nb中子俘获反应截面高精度测量研究，160小时，2021年12月 CSNS Back-n，W2020121500004，核设施Ir、铼Re、钽Ta及铟In关键(n,γ)数据测量，180小时，21年4月 CSNS Back-n，W2019121100001，151，153Eu中子俘获反应测量，160小时，2020年10月。 CSNS Back-n，W2023010400001，103Rh中子俘获反应截面测量研究，180小时，2023年5月 CSNS Back-n，W2023010500003，中子共振俘获分析方法在科技考古、乏燃料分析中的应用，100小时，23年5月
2020年10月-2023年5月实验情况简表：1300余小时机时

## Slide 19: 2020年10月-2023年5月实验：26个元素
  151,153Eu：Eur. Phys. J. A，2022
  141Pr：Phys. Rev. C，2023
  181Ta：Scientific reports，2023
  185,187Re：Phys. Rev. Research，2023
  79,81Br：Nucl. Sci. Tech.，2023

## Slide 20
110Cd
111Cd
112Cd
114Cd
116Cd
115Cdg
53.5 h
115Cdm
44.6 d
113In
114In
116In
114Sn
115Sn
116Sn
117Sn
118Sn
113Cdg
113Cdm
14.1yr
115Ing
115Inm
4.5h
119Sn
120Sn
122Sn
123Sn
124Sn
121Sb
122Sb
123Sb
124Sb
122Te
123Te
124Te
125Te
2.72 d
60.2 d
129 d
120Te
112Sn
71.9 s
14.1 s
117Cd
121Sng
27.0 h
121Snm
43.9 yr
Cd-Te同位素链的主要 s-过程
天体物理反应截面主要关注能区:1keV-500keV

## Slide 21: 本底分析与扣除、
实验中测量了无束流环境本底、有束流空靶、碳靶，Pb靶本底谱。
  环境散射中子引起的伽马本底（有束流空靶，）
  实验靶散射的中子引起的伽马本底（有束流碳C靶，）
  在束伽马本底，主要影响80eV-100keV部分本底（有束流铅Pb靶，）
  Ta,Co,Ag吸收片确定最终的本底（黑色共振技术，）

## Slide 22
natIn和natSb实验结果：原始谱与吸收片结果
  natIn和natSb实验的原始谱
  natIn和natSb实验吸收片确定的本底

## Slide 23
113,115In结果：共振能区与不可分辨能区
  natIn共振能区产额的R-矩阵拟合结果
  natIn不可分辨能区实验截面
113In
115In

## Slide 24
natIn不可分辨能区新的实验值：恒星反应截面MACS
  natIn不可分辨能区实验截面
  113,115In恒星反应截面MACS
kT：5-100 keV kT=30 keV

## Slide 25
natSb不可分辨能区新的实验值：恒星反应截面MACS
  natSb不可分辨能区实验截面
  121,123Sb恒星反应截面MACS
kT：5-100 keV kT=30 keV

## Slide 26
natIr实验数据处理：共振能区产额及R矩阵拟合
150-320eV：191Ir 31个新的共振被发现

## Slide 27
natIr不可分辨能区新的实验值：恒星反应截面
191Ir
193Ir
natIr实验数据
20keV-400keV实验值

## Slide 28
提纲
基于CSNS Back-n中子共振分析应用研究
3

## Slide 29
中子共振俘获分析应用场景：青铜器及金银器等物质成分分析
Sb Ag Sn As Zn Pd
Cu Sb As Ag In

## Slide 30: 中子共振俘获分析NRCA：清朝铜钱成分分析（2023年5月）
黄铜：铜锌合金
青铜：铜锡合金

## Slide 31: 中子共振俘获分析NRCA：清朝铜钱成分分析（2023年5月）

## Slide 32: 中子共振俘获分析NRCA：清朝铜钱成分分析（2023年5月）

## Slide 33: 中子共振俘获分析应用场景：反应堆裂变产物成分分析
裂变产物包括从锌到钆35种元素，约300多个核素，质量数分布在72～160范围内
轻的裂变产物质量数主要在86~107之间，主要包含Zr、Mo、Tc、Ru、Rh、Pd和Ag等元素
重的裂变产物质量数主要在131-148之间，主要包含I、Xe、Cs、Ba、La、Ce和Nd等元素

## Slide 34
中子共振俘获分析NRCA：模拟乏燃料分析，23年5月实验
样品 | 靶参数 (mm) | 同位素
Mo（钼） | 40 x 1 | 92,94,95,96,97,98,100Mo
Ru（钌） | 40 x 1 | 96,98,99,100,101,102,104Ru
Rh（铑） | 30 x 1 | 103Rh
Pd（钯） | 40 x 0.5 | 102,104,105,106,108,110Pd
Ag（银） | 40 x 0.5 | 107,109Ag
模拟乏燃料：Mo+Ru+Rh+Pd+Ag 样品
核废料中的裂变假铂 FPs ：Ru、Rh、Pd，预计到20 30年积存量可达2000t、340t、1000t；
积存的Ru、Rh、Pd分别相当于已探明矿产资源储量的62%、44%、11%，价值数百上千亿元人民币。

## Slide 35
中子共振俘获分析NRCA：模拟乏燃料分析，实验结果 01
模拟乏燃料Mo+Ru+Rh+Pd+Ag俘获反应计数，及各个样品的计数

## Slide 36
中子共振俘获分析NRCA：模拟乏燃料分析，实验结果 02
400eV 以内可以用于鉴别Mo、Ru、Rh、Pd、Ag的俘获反应共振峰

## Slide 37
中子共振俘获分析NRCA：同位素成分的鉴别-实验结果 03
400eV以内可鉴别92,94,95,96,97,98,100Mo、96,98,99,100,101,102,104Ru同位素的共振峰

## Slide 38
中子共振俘获分析NRCA：同位素成分的鉴别-实验结果 03
400eV以内可鉴别102,104,105,106,108,110Pd、107,109Ag同位素的共振峰

## Slide 39
小结与展望
中子共振分析，包含中子共振透射分析NRTA和中子共振俘获分析NRCA，分别基于中子总截面和中子俘获截面的共振无损检测方法，因此需要高精度的(n,tot)或(n,γ)截面数据。
基于性能优异的CSNS back-n，我们开展了系列关键核素中子共振俘获反应截面测量工作，获得的高精度的截面数据，多篇文章已经发表，且有多篇文章在审稿过程中。
同时基于CSNS back-n，实现了物质成分的中子共振俘获分析NRCA方法，并开拓了相关的应用场景（裂变产物分析、科技考古，地质样品分析等）。
NRTA与NRCA各有优劣，未来将开展两种核素分析方法相结合使用，用于物质成分分析。实现与中子散射、中子照相等方法联合使用，满足反应堆核燃料棒无损检测及泛燃料成分分析、特殊核材料检测，以及科技考古的需求。
感谢CSNS Back-n团队、中国核数据中心等单位对我们历次实验的支持与帮助。同事也希望与国内相关合作组开展合作研究，为科技考古与核燃料组件分析工作贡献力量。

## Slide 40
团队CSNS Back-n实验相关的合作人员
中山大学：杨高乐、张靖毅、刘绍坤、白若然、王茂然、任艳、严绍君、邱伟维、庄梓悦、廖铮发、陈胜利，
何朋秦、唐仁广、王菁、 肖尔熙，方晓，郭琛琛
散裂中子源科学中心：蒋伟、张岳、易晗、姜炳，陈永浩、高可庆、李强、孙康、谭志新、顾旻昊、
敬汉涛、樊睿瑞、唐靖宇
中国原子能科学研究院：任杰，王金成，阮锡超
中国科学院上海高等研究院：王宏伟，胡欣荣，沈文庆
复旦大学：杨奕，苏平，邓先概，何万冰，马余刚
南华大学：黎先锴，李鑫祥，谢文，陈雅菊，曹宗威，罗文，朱志超
湘潭大学：麻旭、王莆森，刘应都
内蒙古民族大学：王德鑫，张苏雅拉吐
河南师范大学：王玉廷，马春旺
澳门科技大学：张小平
深圳大学：李二涛
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院：代智涛

## Slide 41: 谢谢!

## Slide 42
对于包含多种元素的靶，靶总的中子俘获产额Yc
其中，
中子共振俘获分析应用：数据分析方法
共振形状分析(Resonance Shape Analysis)：中子俘获测量方法类似，R矩阵拟合；
标定法(Calibration Approach)：成分已知的靶作为标准样品的测量，给出对含量未知的靶的成分测量的标定法。靶中X，Y两种物质的含量比
其中是X，Y两种物质的共振峰面积的比。 是对在相同实验条件下对标样靶测量得到的修正因子。是由中子自屏蔽引起的中子通量衰减的修正因子。
获得靶中核素面密度的方法有两种

## Slide 43
中子共振俘获分析应用场景：科技考古复合样品
科技考古复合样品：共振形状分析(Resonance Shape Analysis)
  A least squares fitting program for resonance analysis of neutron transmission and capture data computer code，MC Moxon, JB Brisland, G REFIT - AEA-InTec-0630
铜钱样品：标定法(Calibration Approach)
共振形状分析

## Slide 44
中子共振俘获分析应用场景：青铜器及金银器等物质成分分析
模拟考古样品：Cu+Zn+Sn+Ag+In+Au 样品

## Slide 45
标定法(Calibration Approach)：
共振形状分析(Resonance Shape Analysis)
中子共振俘获分析应用：数据分析方法